Załącznik nr 1

PROMAR   Spółka z o.o.

# 58-500 Jelenia Góra ul. Wolności 57  tel./fax. (075) 64 53 110

# e-mail: andrzejkuczkowski@onet.eu         NIP 611 – 24 – 68 – 243     REGON 231154833

| Studium: | OPIS TECHNICZNY WYKONANIA NAWIERZCHNI BETONOWEJ UTWARDZONEJ POWIERZCHNIOWO |
| --- | --- |
| Temat: | Rewitalizacja i zagospodarowanie Parku ,,WATRA” w Lubawce poprzez budowę skateparku i boiska do koszykówki ulicznej |
| Adres zadania: | Lubawka , ul. Dolna dz.nr 80/3, AM1, obręb Lubawka |
| Zamawiający: | Gmina Lubawka Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka |

OŚWIADCZENIE

NINIEJSZA OPRACOWANIE WYKONANE ZOSTAŁO ZGODNIE Z UMOWĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ  JEST KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU MA SŁUŻYĆ

| Branża | Konstrukcyjno-budowlana |
| --- | --- |
| Sporządzający | mgr inż. Andrzej Kuczkowski |  |

Jelenia Góra,  maj 2013 r.

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Podstawa formalno-prawna opracowania………………………………………2

2. Zakres opracowania………………………………………………………………..2

3. Opis techniczny.......................................................................................3

3.1. Opis ogólny……………………………………………………………………………………………….3

3.2. Roboty ziemne…………………….…………………………………………………………………….3

3.3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni…………………………………………………………….4

3.4. Krawężniki ………………………………………………………………………………………………..5

3.5. Właściwości nawierzchni betonowej…………………………………………………………….5

3.6. Malowanie boiska do mini koszykówki….……………………………………………………..5

4.   DOKUMENTACJA RYSUNKOWA I  FOTOGRAFICZNA ……………………………………..6

5.   ZAŁACZNIKI…………………………………………………………………………………………......7

1.PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie :

- danych dostarczonych przez Inwestora

- wizji lokalnej w terenie

- obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych

2. ZAKRES  OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie na istniejącym faltowym boisku sportowym zlokalizowanym na terenie Parku WATRA w Lubawce nowej nawierzchni betonowej utwardzonej powierzchniowo, pod planowany plac do skateparku i boiska do koszykówki ulicznej.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Opis ogólny

Na terenie byłego boiska sportowego położonego w miejscowości Lubawka (tzw. Park Watra) na działce nr 80/3, pomiędzy ulicą Dolną a  Zakładem PHUP ,,ANDREX” planuje się wykonanie w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie Parku WATRA w Lubawce poprzez budowę skateparku i boiska  do koszykówki ulicznej”, placu pod przyszły skatepark i boisko do koszykówki ulicznej, o nawierzchni betonowej utwardzonej powierzchniowo. W celu zabezpieczenia wewnętrznych  krawędzi placu dodatkowo planowane jest ułożenia krawężnika betonowego.

3.2 Roboty ziemne

Projektuje się zdjęcie warstwy z mieszanki bitumicznej grubości 2 - 6 cm, następnie wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne. Stopień zagęszczenia gruntu min. 80 megapaskali. Nadmiar ziemi należy wywieźć z terenu budowy.

3.3 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Projektuje się nawierzchnię skateparku o niżej podanych parametrach

- Impregnat „PANBEXIL” – 0.1 l/m2, lub równoważny

- Posypka „PANBEX” F1 – 4 kg/m2, lub równoważny

- Beton B25 F150, zbrojony grubości 12 cm

- 2 x folia PE 0,2 mm

- Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem grubości 15 cm

- Warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm

Zbrojenie płyty betonowej rozproszone włóknem stalowym 50/1 lub 50/0,5 w ilości 15 kg/m3. Beton jest zacierany na gładko mechanicznie oraz pokryty impregnatem PANBEXIL 0,1/m2. Po wykonaniu posadzki cięte są dylatacje. Maksymalnie 6,0 x 6,0 m, wcięte na 1/3 grubości płyty. Wypełnienie dylatacji po min. 30 dniach. Frezowanie krawędzi dylatacji, założenie sznurów dylatacyjnych oraz wypełnienie dylatacji masą poliuretanową. Posypkę „PANBEX F1” oraz impregnat „PANBEXIL” wykonać zgodnie z informacyjnymi kartami technicznymi tych materiałów.

3.4 Krawężniki

Obrzeże betonowe 25 x 12, ułożone na ławie betonowej nie może wystawać ponad wykonywaną płytę nawierzchni.

3.5 Właściwości nawierzchni

Nawierzchnie boisk należy wykonać w jednej płaszczyźnie z spadkiem 1%  w kierunku boku dłuższego. Przed wykonaniem ułożenia nowej nawierzchni należy wykonać z krawężników betonowych obrzeże w części wewnętrznej boisk na fundamencie cementowo - piaskowym zgodnie z załączonym planem zagospodarowania. Wysokość krawężników należy osadzić na  poziomie płyty betonowej .Nawierzchnia płyty powinna być idealnie równa i gładka. Przy kontakcie deski z nawierzchnią nie powinno występować	 jak najmniejsze tarcie. Dla osoby poruszającej się na deskorolce kółkami o średnicy 45 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej.

3.6 Malowanie boiska do mini koszykówki

Po wykonaniu nawierzchni betonowej boiska do mini koszykówki należy wykonać malowania linii boiskowych farbą białą chlorokauczukową odporna na ścieranie zgodnie z załączonym schematem. Grubość linii winna wynosić 5 cm.

Fot. 1. Widok ogólny na istniejący plac podlegający rewitalizacji

Fot. 2. W części planowanego boiska wierzchnią część placu 
stanowi odkryty podkład z kamienia łamanego

Załączniki:

Rys. 1. Plan sytuacyjny skateparku i boiska do koszykówki ulicznej.